STRO膜元件在设计上结合了开放式流道和卷式元件设计上的优势,是一种具有特殊的45°双层开放式流道结构的新型卷式膜元件。

特点

1、高脱盐率:

标准测试条件下脱盐率达99%,且性能稳定,产品水水质更好,达到更高的用水指标。

2、耐污堵:

特殊的流体水力设计,降低浓差极化,改善污堵和结垢趋势。

3、特殊流道:

采用45°菱形双层流道设计,清洗效果更好,性能恢复更容易。

4、易维护:

采用1-6支可串联组装的模块化设计,清洗与维护简便。

5、占地小:

膜堆积密度高,设备占地更小,工程造价降低。

6、占地小:

密封件数量少,维护更容易,使用寿命增长,很大程度上降低更换成本。

STRO反渗透膜对叶片进行缩短,同时增加叶片数目,缩短了淡水通道长度,减少淡水通道压力损失,膜沿程净推动压力趋于相同,可以尽量保持膜面不同地方水通量大小相等,从而降低浓差极化程度。

STRO管网式反渗透膜-参数详情

| 技术参数 | 单位 | STRO-MP8035 | STRO-MP8042 | STRO-HP8035 | STRO-HP8042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水流量 | m3/h | 4~8 | 5-12 | 4~8 | 5-12 |
| 最高清洗温度 | ℃ | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最高运行温度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最高操作压力 | bar | 90 | 90 | 120 | 120 |
| 正常运行压力 | bar | 40-80 | 40-80 | 60-110 | 60-110 |
| 总长度A | mm | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 |
| 膜组件直径B | mm | 218 | 218 | 224 | 224 |
| 膜面积 | m2 | 25 | 32 | 25 | 30 |
| 正常过膜压差 | bar | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 25°标准脱盐率 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥97.5% | ≥97.5% |

### 表中A/B具体位置参见下图